# Załącznik nr 1

# do SIWZ

# PRZEDMIAR ROBÓT POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NAWIERZCHNI

Droga nr 2078D Wojczyce – Kryniczno

- Oczyszczenie nawierzchni (zanieczyszczenie duże) 1375 m²

- Przygotowanie nawierzchni jezdni poprzez likwidację wyboi i rakowin oraz spękań poprzez wbudowanie 30 ton grysu.

- Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów na sucho w następującej ilości dla poszczególnych warstw:

- emulsja dla pierwszej warstwy 1,5kg/m2

- dla pierwszej warstwy grysu (5-8mm) 15kg/m2

- emulsja dla drugiej warstwy 1,1kg/m2

- dla drugiej warstwy grysu (2-5mm)10kg/m2

OBMIAR: (85x5)+(120x5)+(30x5)+(140x3)+(85x3)+(65x6)+(215x3)+(250x5,5) = 4260m²

Droga nr 2081D Szymanowice – Samsonowice

- Oczyszczenie nawierzchni 500 m²

- Przygotowanie nawierzchni jezdni poprzez likwidację wyboi i rakowin oraz spękań poprzez wbudowanie 44 ton grysu

- Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów na sucho w następującej ilości dla poszczególnych warstw:

- emulsja dla pierwszej warstwy 1,5kg/m2

- dla pierwszej warstwy grysu (5-8mm) 15kg/m2

- emulsja dla drugiej warstwy 1,1kg/m2

- dla drugiej warstwy grysu (2-5mm)10kg/m2

OBMIAR: 500X5,3 = 2650m²

Droga nr 2088D Różana  – Konary

- Oczyszczenie nawierzchni 500 m²

- Przygotowanie nawierzchni jezdni poprzez likwidację wyboi i rakowin oraz spękań poprzez wbudowanie 40 ton grysu.

- Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów na sucho w następującej ilości dla poszczególnych warstw:

- emulsja dla pierwszej warstwy 1,5kg/m2

- dla pierwszej warstwy grysu (5-8mm) 15kg/m2

- emulsja dla drugiej warstwy 1,1kg/m2

- dla drugiej warstwy grysu (2-5mm)10kg/m2

OBMIAR: 500X5,2 = 2600m²

#### Droga nr 2020D Jarostów

- Oczyszczenie nawierzchni 220 m²

- Przygotowanie nawierzchni jezdni poprzez likwidację wyboi i rakowin oraz spękań poprzez wbudowanie 20 ton grysu.

- Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów na sucho w następującej ilości dla poszczególnych warstw:

- emulsja dla pierwszej warstwy 1,5kg/m2

- dla pierwszej warstwy grysu (5-8mm) 15kg/m2

- emulsja dla drugiej warstwy 1,1kg/m2

- dla drugiej warstwy grysu (2-5mm)10kg/m2

OBMIAR: 220X6 = 1320m²

#### Droga nr 2020D Rakoszyce

- Oczyszczenie nawierzchni 580 m²

- Przygotowanie nawierzchni jezdni poprzez likwidację wyboi i rakowin oraz spękań poprzez wbudowanie 40 ton grysu

- Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów na sucho w następującej ilości dla poszczególnych warstw:

- emulsja dla pierwszej warstwy 1,5kg/m2

- dla pierwszej warstwy grysu (5-8mm) 15kg/m2

- emulsja dla drugiej warstwy 1,1kg/m2

- dla drugiej warstwy grysu (2-5mm)10kg/m2

OBMIAR: 580X6,2 = 3.596m²