## Strona tytułowa

| SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT |
| --- |
| Przedmiot inwestycji | Remont elewacji budynku Internatu i Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczwgo |
| Adres inwestycji | Środa Śląska ul. Kilińskiego 33 dz. nr 4/2, 16 |
| Inwestor | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej |
| Adres Inwestora | ul. Wrocławska 2 55-300 Środa Śląska |

Spis zawartości :

Strona tytułowa	1

Spis zawartości : 	2

I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA 	3

7. Przedmiot specyfikacji technicznej	3

8. Zakres stosowania SN	3

II. WYMAGANIA OGÓLNE 	3

III. TYNKI  ZEWNĘTRZNE	4

1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA  I  ODBIORU TYNKÓW  ZEWNĘTRZNYCH	4

1) Przygotowanie podłoża z elementów ceramicznych	4

2) Przygotowanie podłoża z monolitowych betonów kruszywowych	4

3) Materiały do wykonania tynków:	4

4) Przygotowania zapraw tynkarskich – zgodnie z ST – roboty murowe.	4

5) Odbiór tynków zwykłych	4

6) Zasady wykonywania i odbioru tynków pocienionych	5

IV. ROBOTY MALARSKIE	5

2. WYTYCZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  MALARSKICH	5

1) Wymagania odnośnie powłok malowanych farbami emulsyjnymi	6

2) Odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych 	6

# WSTĘP I ZAŁOŻENIA

### Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy remoncie elewacji budynku Internatu i Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczwgo w Środzie Śląskiej przy ul. Kilińskiego 33, dz. nr 4/2, 16.

### Zakres stosowania SN

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy i realizacji zadania.

# WYMAGANIA OGÓLNE

- Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót i ich zgodność z dokumentacją  projektową oraz poleceniami Zamawiającego, którego na budowie reprezentuje Inspektor Nadzoru.

- Zamawiający przekaże w terminie uzgodnionym w umowie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów opuszczeń w dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Zamawiającego i Jednostkę Projektową.

- Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny być wykonywane na podstawie projektów organizacji robót przygotowywanych przez Wykonawcę i uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiałów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwom ITB.

- Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego.

- Wykonywane roboty będą podlegały następującym odbiorom:

- odbiorowi częściowemu dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania obiektu

- odbiorowi częściowemu dla części obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

- Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie Zamawiającemu lub odmową dokonania odbioru przez Zamawiającego powinien być dokonany zapis w dzienniku budowy.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi lub spowoduje przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyska od właściwych organów zaświadczenia.

- Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- uzupełnioną dokonanymi zmianami lub poprawkami dokumentację projektową podstawową oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu

- dziennik budowy i ewentualnie książki obmiaru

- dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów: certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty PN oraz aprobaty techniczne

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki badań laboratoryjnych i badań kontrolnych

- specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje dokumentację projektową powykonawczą

- Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych w ramach omawianej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska

- Podstawą płatności:

- podstawą płatności jest jednostka skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót

- dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót

- ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować

- robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi

- wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania,

- ubytków i transportu

- wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi

- koszty pośrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem

- podatki podane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Uwaga: Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT

- Wykonawca zagospodaruje a następnie zlikwiduje plac budowy własnymi siłami i na swój koszt.

# TYNKI  ZEWNĘTRZNE

## WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA  I  ODBIORU TYNKÓW  ZEWNĘTRZNYCH

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niżej niż + 5oC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowo – wapienne i wapienne, w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, należy zwilżać wodą.

### Przygotowanie podłoża z elementów ceramicznych

W murze ceglanym pozostawić nie zapełnione zaprawą spoiny na głębokości 10 – 15mm od lica muru. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu szczotkami, usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą

### Przygotowanie podłoża z monolitowych betonów kruszywowych

Podłoże pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. Elementy betonowe powinny być czyste, niepylące, pozbawione śladów smarów. Powierzchnie należy oczyścić piaskownicą. Dopuszczalne są drobne raki. Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie zwilżony wodą.

### Materiały do wykonania tynków:

Spoiwa tj. cement, wapno, gips powinny odpowiadać wymaganiom normowym. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązujące normy, m. in. nie może zawierać domieszek organicznych, musi mieć frakcje różnych wymiarów. Do spodnich warstw należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego – zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu. Woda zarobkowa powinna spełniać wymagania normowe na wodę dla celów budowlanych.

### Przygotowania zapraw tynkarskich – zgodnie z ST – roboty murowe.

Tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). Marka zaprawy na narzut powinna być niższa na obrzutkę. Obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonów kruszywowych należy wykonać z zapraw cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10–12cm zagłębienia stożka pomiarowego, o gr. 3-4mm. Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Na narzut stosować zaprawę cem.-wap. – do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:0, 3:4. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7–10cm. Grubość narzutu powinna wynosić 8–15mm. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą.

### Odbiór tynków zwykłych

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych należy odebrać podłoże.

Odbiór tynków zasady:

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

- Dopuszczalne odchylenie od linii prostej:

- Kat. II tynku – nie większe niż 4mm na długości łaty kontrolnej 2m.

- Kat. III tynku – nie większa niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3  na całej długości łaty kontrolnej 2m.

- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:

- Kat. II tynku – nie większe niż 3mm na 1m.

- Kat. III tynku – nie większe niż 2mm na 1m. i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m. wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach >3,5 m. wysokości.

- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:

- Kat. II tynku – nie większe niż 4mm na 1m. i ogółem nie więcej niż 10mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami pionowymi (ścianki, belki itp.)

- Kat. III tynku – nie większe niż 3mm na 1m. i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami pionowymi (ścianki, belki itp.)

- Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji:

- Kat. II tynku – nie większe niż 4mm na 1 m.

- Kat. III tynku – nie większe niż 3mm na 1 m.

Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie zgęszczonych cząstek wapna są nie dopuszczalne (także dla tynków pocienionych). Pęknięcia na powierzchni tynku są niedopuszczalne (także dla tynków pocienionych).

Ponadto niedopuszczalne są następujące wady tynków:

      - Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.

      - Trwałe ślady zacieków na powierzchni.

      - Odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej  przyczepności tynku do podłoża.

Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, bloków betonowych dla tynku cem.-wap. – 0,025 Mpa

### Zasady wykonywania i odbioru tynków pocienionych

Tynki pocienione wyprawy nanoszone ręcznie lub mechanicznie o grubości 7mm, wykonywane z zapraw tynkarskich odpowiadających wymogom norm przedmiotowych lub dopuszczonych do stosowania świadectwem ITB.

Do odbioru zakończonych tynków pocienionych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: projekt techniczny z określeniem rodzaju tynku i podaniem normy lub świadectwa jakiemu powinien on odpowiadać, protokoły badań kontrolnych lub atesty jakości materiałów, protokoły odbiorów częściowych (m.in. ze sprawdzenia podłoża)

Przy odbiorze tynków pocienionych należy sprawdzić:

- Za pomocą oględzin zewnętrznych (barwa, faktura, itp.) zgodność z dokumentacją.

- Gładkość powierzchni oraz brak pylenia przez potarcie tynku dłonią

- Sprawdzenie grubości tynku na 5 próbach 2x2 cm (podłoże odsłonięte, ale nie naruszone).

- Przyczepność tynku do podłoża przez jego opukiwanie lekkim młotkiem drewnianym.

- Przyczepność międzywarstwową oraz odporność tynku na uszkodzenia mechaniczne ( za pomocą młotka Baronniego metodą kwadracikowania).

- Jakość wykończenia tynków na narożach, obrzeżach, stykach przy szczelinach dylatacyjnych – wzrokowo oraz pomiar powierzchni i krawędzi zgodnie z PN–70/B–10100.

Normy:

- PN – 70/B – 10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN – 72/8841 – 18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

# ROBOTY MALARSKIE

## WYTYCZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  MALARSKICH

Roboty malarskie należy wykonywać na podłożu tynkowym odpowiadającym wymaganiom z ST – tynki. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, w/w powierzchnie zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej wilgotność nie większa niż 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

- Powierzchnia tynków

- Ponadto w/w powierzchnię należy oczyścić z zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadz, tłuszcze itp.) i chemicznych.

Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż ±5oC ( w ciągu doby nie może nastąpić spadek temperatury poniżej 0oC i nie wyższej niż 22oC.  W czasie wykonywania robót malarskich, w ramach kontroli międzyfazowych, należy:

- Sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia)

- Sprawdzić wilgotność i przygotowania podłoża pod malowanie

- Sprawdzić stopień skarbonizowania tynków

- Sprawdzić jakość wykonywania kolejnych warstw powłok malarskich

- Sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok

UWAGA: zbadanie jakości materiałów i podłoży w sposób określony normami państwowymi.

Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być :

- Gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern, ewentualne występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy max 5mm i głębokości do 4mm – dla podłoży betonowych. W zakresie równości tynki powinny odpowiadać kat. IV. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku naprawiać przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany.

- Dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające się, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień.

- Czyste, tzn. bez plam, naoliwień i innych  zanieczyszczeń ( w razie potrzeby należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą).

- Dostatecznie suche

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych i tynków zwykłych, o ile świadectwo dopuszczenia dla farb nie podaje inaczej (również przy malowaniu farbami wapiennymi wymalowania można wykonywać bez gruntowania lub po zgruntowaniu roztworem mydła szarego). Na chłonnych podłożach zastosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 – 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podłoża należy gruntować pokostem rozcieńczonym np.,: benzyną lakierniczą w stosunku 1:1.

### Wymagania odnośnie powłok malowanych farbami emulsyjnymi

Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Nie powinny być uszkodzone. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite, równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem producenta farb.

### Odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych

Należy przeprowadzić dla powłok z farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach.

# Text boxes

BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI BUDOWNICTWA

55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, tel.fax /071/317–31–17, 0603–629–743

peterses@wp.pl; NIP – 913-104-74-78