Załącznik do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych dróg powiatowych – naprawa przełomów.

Miejsca remontu zostaną wskazane przez inwestora bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i kontraktowej w odniesieniu do zlecenia wykonania robót budowlanych opisanych w pkt. 3.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

Zakres robót polega na:

a) rozbiórce istniejącej nawierzchni oraz podbudowy,

b) wykonaniu warstwy odsączającej z piasku o grub. warstwy 10 cm po zagęszczeniu,

c) wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni o następującym układzie warstw:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/ 63 mm - gr. 26 cm,

d) uporządkowaniu terenu po wykonaniu w/w prac.

Szczegółowy zakres, opis i ilość robót zawiera przedmiar robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczące ogólnych właściwości wyrobów budowlanych

Przy wykonaniu zamówienia należy stosować materiały i surowce budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego i stosowania w budownictwie drogowym. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli jakości i właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania( aprobaty techniczne, certyfikaty)

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany ( skorygowany) przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

Wymagania szczegółowe

Podbudowa tłuczniowa

- warstwa dolna z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm grubości 18 cm po zagęszczeniu

- warstwa górna z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm grubości 8 cm po zagęszczeniu, po wykonaniu przed przystąpieniem do układania nawierzchni skropić emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

Nawierzchnia asfaltowa

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm po zagęszczeniu układana ręcznie

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm po zagęszczeniu układana ręcznie

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW ORAZ PRZECHOWYWANIE SPRZĘTU

Zamawiający nie udostępni wykonawcy placu do celów składowania wyrobów i materiałów w miejscu prowadzenia prac.

6. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca będzie dysponować sprzętem wynikającym z technologii prowadzenia robót ( własnym lub wynajętym).

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportowych, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów.

8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

a) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz specyfikacją techniczną,

b) Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonanie robót, udostępni Wykonawcy teren na czas remontu

c) podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wykonywania robót bezpieczeństwa osób postronnych w tym wygrodzenia i oznakowania terenu w miejscach prowadzonych prac. Koszty zabezpieczenia robót nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę ofertową.

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich oraz mienia w czasie wykonywania robót.

9. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA ROBÓT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych  materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Zakres planowanych robót określono w pkt.3. Wymagania techniczne, tolerancje wymiarowe i jakościowe wykonywanych prac zgodnie odpowiednimi normami technicznymi.

10. PRACE PODSTAWOWE

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży u Inwestora do akceptacji projekt organizacji ruchu zastępczego zgodnie z którym będzie zabezpieczony teren prowadzonych robót. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Sposób rozbiórki zaproponowany przez Wykonawcę zostanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

- ładowarki

- samochody ciężarowe

- młoty pneumatyczne

- piły mechaniczne

- frezarki nawierzchni

- koparki

Doły ( wykopy) powstałe po rozbiórce elementów drogi do czasu wykonania konstrukcji pod jezdnią powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na wysypisko. Zapewnienie terenów na składowanie należy do obowiązków Wykonawcy. Wysypisko powinno posiadać zezwolenia na składowanie ziemi i materiałów asfaltowych pochodzących z rozbiórki.

Podbudowa tłuczniowa

- warstwa dolna z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm grubości 18cm po zagęszczeniu

- warstwa górna z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm grubości 8 cm po zagęszczeniu, po wykonaniu przed przystąpieniem do układania nawierzchni skropić emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

Nawierzchnia asfaltowa

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm po zagęszczeniu układana ręcznie

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm po zagęszczeniu układana ręcznie

12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów,

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

13.ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie inwestorowi i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę zawiadomieniem pisemnym Inwestora potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności wbudowanych materiałów, w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa płatności jest umowa zawarta pomiędzy stronami oraz protokoły odbioru robót.