Poszerzenie jezdni drogi powiatowej  nr  1606 D Karczyce

ST.

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI EMULSJĄ

I GRYSAMI KAMIENNYMI

# Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach powiatowych.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia to jest

- Oczyszczenie nawierzchni

- Powierzchniowego utrwalenia

Przy wykonywaniu powierzchniowym utrwaleń, należy przestrzegać warunków technicznych podanych w:

- PN-65/S-96033 - Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych.

- PN-71/S-96034 - Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalenie przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej.

- BN-66/8934-02 - Drogi samochodowe. Regeneracja nawierzchni smołowych.

- Materiały

Materiały niezbędne do realizacji robót to :

- Grys kamienny bazaltowy płukany frakcji 5-8 mm musi spełniać wymagania

Pn-B-11112:1966 dla  Klasy  I  ,  gatunku  1

- Emulsja asfaltowa szybko rozpadowa  modyfikowana musi spełniać Warunki techniczne  dla  K1 70 MP  Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe  EmA-99, Seria „I” zeszyt 60, IBDiM , 1999

- Sprzęt

Wykonawca powinien dysponować do wykonania robót następującym sprzętem:

- Kombajn do powierzchniowego utrwalenia

- walce do zagęszczania   nawierzchni drogowych

- Ładowarka jednonaczyniowa

- Transport

Środki transportu jakimi powinien dysponować wykonawca :

- samochody samowyładowcze

- Wykonanie robót

- Oczyszczenie nawierzchni  na powierzchni poszerzenia 500 m2

- Oczyszczenie  nawierzchni z zanieczyszczeń mechanicznie szczotką ciągnioną

przez ciągnik.

2.	Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym.

3.	Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń

- Powierzchniowe utrwalenie na powierzchni poszerzenia 500 m2

1.         Załadunek mechaniczny kruszywa na samochody samowyładowcze i przejazd do

miejsca wbudowania z przeładunkiem na kombajn.

2.         Mechaniczne podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poszerzenia

emulsją asfaltową z jednoczesnym rozsypaniem kruszywa .

3.	Ręczne uzupełnienie braków.

4.	Zawałowanie rozścielonej warstwy kruszywa.

5.	Ręczne ustawienie znaków zabezpieczających.

6.	Pielęgnacja nawierzchni z usuwaniem kruszywa niezwiązanego.

- Kontrola jakości robót

Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli w zakresie prawidłowości wykonania zamówienia

- Ogólne zasady obmiaru robót

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów jest :

- oczyszczenie nawierzchni  1m2

- powierzchniowe utrwalenie 1m2

- Odbiór robót

## Odbiór robót odbędzie się na podstawie pomiarów i oceny wizualnej wykonanych robót

- Podstawa płatności

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- Oczyszczenie nawierzchni

- Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie.