ST-05.05.01

UKŁADANIE SIATEK Z WŁÓKIEN SZKLANYCH.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem wzmocnienia nawierzchni po przez ułożenie siatki z włókien szklanych dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2059 D relacji Błonie – Miękinia”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ujętych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia nawierzchni bitumicznej siatkami z włókien szklanych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Siatka szklana 80/80.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania wzmocnienia siatką szklaną powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

frezarki do bitumu

Skrapiarka do emulsji asfaltowych

pojazd z naciągarką siatki

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Siatka powinna byś dowożona w oryginalnie zapakowanych belach samochodami skrzyniowymi, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Nierówności powierzchni przeznaczonej do naprawy muszą zostać wyrównane za pomocą masy bitumicznej. Przy bardzo dużych nierównościach należy wyrównać naprawianą powierzchnię drogi przy pomocy frezarki. Rowki powstające przy frezowaniu nie powinny być większe niż 10 mm. Pozostałości po frezowaniu muszą zostać usunięte. Pęknięcia i rysy szersze niż 5 mm muszą zostać wypełnione. Przed wbudowaniem geosiatki warstwa wierzchnia drogi musi być sucha i gruntownie oczyszczona.]

W celu uzyskania dobrego połączenia warstw na suchą i czystą powierzchnię drogi natryskuje się emulsję asfaltową 0,5 kg/m2. Należy przy tym przestrzegać przepisów wynikających z CTV bit-StB 84/90, jak też zaleceń producenta masy natryskowej. Przed rozwinięciem siatki materiał natryskowy musi wyschnąć. Przed naniesieniem nowej warstwy asfaltu rozpuszczalniki i woda muszą odparować.

5.3. Wbudowanie siatki.

Geosiatka zostaje na budowie rozpakowana z folii ochronnej i rozwinięta.

Początek rolki musi być przytwierdzony do podłoża za pomocą bolców mocujących o długości ok. 40 mm i talerzyków dociskowych o średnicy ok. 36 mm.

Przy rozwijaniu geosiatki należy co 10 - 15 m podnieść rolkę, a rozwiniętą geosiatkę naprężyć tak, aby nie występowały fałdy.

Koniec siatki należy przymocować do belki, a tę do pojazdu ciągnącego. W ten spodób następuje naciągnięcie siatki, która dzięki temu przylega płasko do podłoża.

Należy zachować odstęp 10 cm od brzegu jezdni, aby uniknąć kapilarnego wchłaniania wilgoci.

W miejscach, gdzie występują wpusty uliczne, pokrywy kanałów itp., należy tak wyciąć siatkę, aby zostało 10 cm do obrysu ww. urządzeń.

Gdy układa się więcej rolek, rolki muszą na siebie nachodzić 10-15 cm w kierunku wzdłużnym i 40-50 cm w kierunku poprzecznym. Przy zakładce w kierunku poprzecznym nowa rolka musi zostać nasunięta na już rozłożoną siatkę i przytwierdzona do podłoża.

Na ciasnych zakrętach trzeba pociąć siatkę na segmenty oraz położyć tak, aby na siebie nachodziły. Zakładki powinny być przytwierdzone do podłoża.

5.4. Utrzymanie powierzchni wbudowanej siatki.

Aby uniknąć tworzenie się fałd przed naniesieniem warstwy wierzchniej:

Należy posypać siatkę masą bitumiczną, a następnie ją ostrożnie zagęścić, albo wbudować ją w warstwę materiału drobnoziarnistego.

Posypywanie masą asfaltobetonu 0/5 mm (ok. 20kg/m2) należy wykonać równomiernie po całej powierzchni rozłożonej geosiatki, zgodnie z wytycznymi ZTV bit-StB (min. temperatura wbudowania 130ºC).

po siatce mogą jeździć bardzo ostrożnie jedynie pojazdy używane do renowacji. Ostre manewry, jak hamowanie, zakręcanie, najeżdżanie itp., są zabronione.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Inżynier kontraktu powinien sprawdzić wykonanie podłoża pod siatkę, w zakresie równości, stopnia oczyszczenia oraz ilości użytej emulsji asfaltowej.

6.3. Badania w czasie robót

Inżynier powinien sprawdzić równość ułożenia siatki, brak fałd, oraz wykonanie zakładek poprzecznych i wzdłużnych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie odstępu od brzegu jezdni i urządzeń.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) ułożonej geosiatki.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli nie stwierdzono fałd na ułożonej siatce oraz jeżeli zostały zachowane odstępy 10 cm od krawędzi wzmacnianej nawierzchni  (+/- 1 cm). Zakładki wzdłużne i poprzeczne muszą się mieścić w parametrach podanych w pkt. 5.3

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 wbudowanej siatki obejmuje:

dowóz siatki na budowę

rozwinięcie siatki

mocowanie siatki do podłoża

utrzymanie siatki przed wykonanie warstwy bitumicznej

10. przepisy związane

Aprobata techniczna zastosowanej geosiatki

wytyczne ZTV bit-StB

wytyczne CTV bit-StB 64/90

Instrukcja montażu producenta.